检 验 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| 报告编号： |  |
| 产品名称： | 瓦楞纸箱 |
| 商标： |  |
| 型号： | 975mm×160mm×820mm |
| 申请商： |  |
| 地址： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告 | | | | | |
| 产品名称 | 瓦楞纸箱 | | | | |
| 型号 | 975mm×160mm×820mm | | | | |
| 附加型号 | / | | | | |
| 检测类别 | 委托检验 | | | | |
| 委托方 |  | | 委托方地址 | |  |
| 制造商 |  | | 制造商地址 | |  |
| 生产企业 |  | | 生产企业地址 | |  |
| 样品数量 | 5个 | | 样品状态 | | 完好 |
| 收样日期 |  | | 检测日期 | |  |
| 检测环境 | 温度20-25℃，湿度50-60%RH | | | | |
| 检测依据 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》  委托方提供技术要求 | | | | |
| 检测项目 | 见下页检验详情 | | | | |
| 备注 | / | | | | |
| 主检： | | | |  | |
| 签名： | | 日期： | |
| 审核： | | | |
| 签名： | | 日期： | |
| 批准： | | | |
| 签名： | | 日期： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目[单位] | | | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| 1 | 瓦楞纸箱 | 975mm×160mm×820mm | 长度，mm | 975±10 | 976 | 合格 | / |
| 宽度，mm | 160±10 | 161 | 合格 | / |
| 高度，mm | 820±10 | 821 | 合格 | / |
| 抗压力，N | ≥6500 | 6832 | 合格 | / |
| 耐破强力，kPa | ≥1500 | 1581 | 合格 | / |
| 戳穿强度，J | ≥10.0 | 11.4 | 合格 | / |
| 注： | | | | | | | |