检 验 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| 报告编号： |  |
| 产品名称： | 胶粘带 |
| 商标： |  |
| 型号： | 宽度60mm |
| 申请商： |  |
| 地址： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告 | | | | | |
| 产品名称 | 胶粘带 | | | | |
| 型号 | 宽度60mm | | | | |
| 附加型号 | / | | | | |
| 检测类别 | 委托检验 | | | | |
| 委托方 |  | | 委托方地址 | |  |
| 制造商 |  | | 制造商地址 | |  |
| 生产企业 |  | | 生产企业地址 | |  |
| 样品数量 | 300mm | | 样品状态 | | 完好 |
| 收样日期 |  | | 检测日期 | |  |
| 检测环境 | 温度20-25℃，湿度50-60%RH | | | | |
| 检测依据 | GB/T 22378-2008《通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带》  委托方提供技术要求 | | | | |
| 检测项目 | 见下页检验详情 | | | | |
| 备注 | / | | | | |
| 主检： | | | |  | |
| 签名： | | 日期： | |
| 审核： | | | |
| 签名： | | 日期： | |
| 批准： | | | |
| 签名： | | 日期： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目[单位] | | | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| 1 | 胶粘带 | 宽度60mm | 宽度，mm | 60±10 | 61 | 合格 | / |
| 拉伸强度，N/cm | ≥20 | 26 | 合格 | / |
| 断裂伸长率，% | 100~180 | 120 | 合格 | / |
| 低速解卷力，N/mm | ≤0.2 | 0.17 | 合格 | / |
| 注： | | | | | | | |